Glossário de termos técnicos 

Análise Metálográfica
Consiste na inspeção de seções transversais de revestimentos. Permite avaliar atributos como espessura, porosidade, contaminações, nível de óxidos, interface do revestimento com o substrato, etc.. 

Aspersão Térmica
Grupo de processos nos quais partículas fundidas ou semifundidas de materiais, metálicos ou não metálicos, são depositados sobre um substrato previamente preparado, formando um revestimento. 

Desgaste
É a perda progressiva de material da superfície de um corpo sólido, decorrente do contato e do movimento relativo deste com outro corpo sólido, líquido ou gasoso. 

Desgaste abrasivo
Desgaste gerado por partículas duras forçadas contra e movendo-se ao longo de uma superfície sólida. 

Desgaste corrosivo
O desgaste corrosivo decorre de uma reação química ou eletroquímica  entre um metal e substancias que entram em contato com ele. 

Desgaste erosivo
O desgaste por erosão caracteriza-se pela perda sucessiva de material, a partir da superfície, devido ao impacto contínuo de partículas sólidas.

Jateamento Abrasivo
Processo de limpeza mecânica  onde partículas de material duro, tais como o óxido de alumínio, são projetadas sobre uma superfície. 

Ligas Autofluxantes
São assim chamados por que o boro e o silício contidos nessas ligas formam compostos duros (como carbonetos, boretos..) dispersos pela camada do revestimento.

Macrodureza
É a medida da resistência do depósito quanto à penetração. O teste consiste em calcular a profundidade da impressão da superfície. 

Microdureza Vickers
O número Vickers resulta de uma divisão da carga aplicada pela área de indentação. O indentado é uma pirâmide de diamante cujas dimensões variam de acordo com a carga aplicada.

Resistência à adesão
É o nível de aderência existente entre as lamelas do revestimento e a superfície revestida. 

Tribologia
É a ciência e tecnologia da interação de superfícies em movimento relativo, sendo que esta incorpora o estudo da fricção, lubrificação e desgaste.

Autofluxante

Processo pelo qual após a aspersão térmica, o revestimento é fundido a uma temperatura aproximada de 1.000 °C, formando uma camada densa, com elevada aderência metalúrgica. Principais materiais aplicáveis: Ligas a base de Níquel Cromo Boro Silício Carbeto de Tungstênio Carbeto de Cromo Aplicações nos setores: Bobinas de trefila Camisa de compressores e de motores Cilindros puxadores de papel, de indústrias gráficas, hidráulicos Eixos pinhões para laminadores de arame Eixos misturadores para moinho, de turbinas, de transmissão, de rolos laminadore – colos de rolamentos, de apoio de retentores, mancais Guias fio para indústria têxtil Luvas de desgaste para indústria em geral Mancais de metal patente para indústria de cimento etc. Tambores de freio Válvulas e bombas Pás de rotores de exaustão e ventilação Placas de aquecimento para indústria farmacêutica Selos mecânicos Serviços off shore para grandes estruturas e equipamentos de linha (plataformas, m